Технический лист

Противопожарная ткань GEOREX NG PVC

#### Описание продукции:

Противопожарный ткань GEOREX NG PVC изготавливается на основе негорючей стеклянной ткани TG 420 или TG 430. Нижняя сторона имеет специальную пропитку для обеспечения привариваемости к ПВХ мембранам. Применяется для устройства противопожарных рассечек вокруг люков дымоудаления и зенитных фонарей на кровлях из ПВХ мембран.

Основные физико-механические характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Цвет покрытия | серый |
| Ширина | 100 см |
| Количество погонных метров в рулоне | 3000 см |
| Поверхностная плотность | 510 +-20 г/м2 |
| Разрывная нагрузка по основе | 3920 Н |
| Разрывная нагрузка по УТКУ (УТОК) | 1690 Н |
| Истираемость, не менее | 104 циклов |
| Температурный диапазон эксплуатации | -500С +160 0С |
| Температурный диапазон монтажа | -150С +500С |
| Температура горячего воздуха в зоне сварки | 1600С -1900С |
| Адгезия к ПВХ-поверхности при температуре | +200С: 150Н |

Хранение:

Рулоны материала должны храниться на поддонах в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с материалом на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке. Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка: Транспортирование материала может осуществляться любыми видами грузового транспорта при условии соблюдения правил погрузки, крепления и перевозки грузов, действующих на данном транспорте. Транспортирование поддонов с материалом более чем в один ряд по высоте не допускается.

Сведения об упаковке: Рулоны 1x30 м. Вес нетто 15±0,5 кг. Вес брутто 17±0,5 кг.